Характеристики материала:

Упругость - 52 MN/m2 
Температура использования – минус 60, плюс 110 градусов
Температура воспламенения - свыше 200 градусов
Звукоизоляция - 86.5 dB/100Hz

Водопоглощение за 24 часа по массе - 14.2%
Предел прочности при 25% деформации сжатия исходных образцов - 0.24 MPa
Восстанавливаемость - 82.6%
Токсичность – НЕ ТОКСИЧЕН
Сопротивление сдвигу - 5.4 N/mm2
Истираемость - 0.4 г/м2

Усадка - "+", "-" 1 мм
Плотность - около 1.1 g/см3 при температуре плюс 20 градусов
Вязкость - около 2700-3400 Mpas при температуре плюс 25 градусов.

1.  Материал не воспринимает воздействия растворителей и скипидаров. К воздействию щелочей и ГСМ - "равнодушен".
2.  При условии укладки материала на жесткое основание (асфальт, бетон, дерево, метал) нагрузка на него может составлять 12 – 15 тн/м2, т.к. он (материал) производится при давлении 12 - 15 кг/см2.
3.  Начиная с толщины 20 мм можно склеивать в нужные размеры методом торцевого нанесения клея. Но надо учитывать, что вес 1 м2 составляет 18 кг при толщине 20 мм.
4.  Профессиональных навыков при укладке не требуется. Если необходимо, мы предоставим инструкцию по укладке и дадим устную консультацию.